平成２０年３月１４日（金）

兵庫県立生活科学研究所

保温鍋の省エネと実用性に関する試験結果（参考資料）

テ　ス　ト　対　象　品

保温鍋　製品Ａ　　　　　　　　　保温鍋　製品Ｂ　　　　　　　製品Ａ、Ｂは

購入価格：9,425円　　　　　　　　購入価格：12,700円　　　　　　内鍋全体を覆う構造

最大容量：2.6ℓ　　　　　　　　　 最大容量：3.6ℓ

総重量：2.7kg　　　　　　　　 　　総重量：3.6kg

保温鍋　製品Ｃ　　　　　　　　保温鍋　製品Ｄ　　　　　　　　製品Ｃ、Ｄは

購入価格：10,600円　　　　　　購入価格：14,450円　　　　　　　内鍋の側面を覆う構造

最大容量：4.5ℓ　　　　　　　　最大容量：5.2ℓ　　　　　　　（製品Ｄは、ホルダーを

総重量：2.8kg　　　　　　　　　総重量：2.7kg　　　　　　　　　とりつけたまま加熱調理を行うタイプ）

比較用鍋Ｅ　　　　　　比較用鍋Ｆ

（アルミニウム製　（表面ステンレス層

の単一構造鍋）　　の全面多層構造鍋）

最大容量：4.6ℓ　　最大容量：2.5ℓ

総重量：0.5kg　　　　　総重量：1.5kg

図1　室温20℃における保温性　　　　　　　　　　図2　室温10℃における保温性

（内容湯量2.5ℓ）　　　　　　　　　　　　　　　（内容湯量2.5ℓ）

図3　製品Ａ、Ｅの保温性と室温の関係　　　　　　図4　製品Ｃ、Ｅの保温性と室温の関係

図6　鍋ごとの小豆の炊き上がりの硬さ

図5　湯量の違いによる製品Ｃの保温性

図7　保温材の違いによる保温性の比較　　　　　　図8　保温構造の違いによる保温性の比較

（室温20℃、内容湯量2.5ℓ）　　　　　　　　　　　　（室温20℃、内容湯量2.5ℓ）